Москва, 2021 г.

| Генеральный директор |  | Давыдов В.Г. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Мордасов К.С. |
| Главный инженер проекта |  | Кудряшов А.М. |

| Изм. | № Док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 549-21 |  | 01.12.21 |

Москва, 2021 г.

Список исполнителей

| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Кудряшов А.М. |
| Руководитель проекта |  | Мордасов К.С. |
| Инженер-геодезист |  | Королев А.В. |
| Инженер |  | Безруков Р.Э. |
| Инженер |  | Деньков А.С. |

Содержание

Список исполнителей	3

Содержание	4

Аннотация	5

Введение	6

1.	Расположение объекта обследования.	10

2.	Климатические параметры участка	11

3.	Методы обследования строительных конструкций	11

4.	Общие сведения об объекте обследования	14

5.	Результаты обследования	17

5.1.	Фундаменты и грунты основания	17

5.2.	Вертикальные конструкции	18

5.3.	Перекрытия	18

5.4.	Полы	19

5.5.	Крыша	19

5.6.	Лестницы	19

5.7.	Входные группы	19

5.8.	Окна и внутренние двери	20

5.9.	Фасады	20

6.	Общие выводы по результатам обследования	21

7.	Рекомендации по дальнейшей эксплуатации зданий	22

8.	Список использованной литературы	23

ПРИЛОЖЕНИЕ А	24

Свидетельство СРО	24

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	30

Копия технического задания. Программа работ по визуальному обследованию	30

ПРИЛОЖЕНИЕ В	48

Заключение по обследованию технического состояния здания	48

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	50

Паспорт здания	50

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	55

Фотоматериалы	55

ПРИЛОЖЕНИЕ Е	67

Ведомость дефектов	67

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж	71

Графическая часть	71

Аннотация

В настоящем техническом заключении согласно договора № 106/01-38 от 11 августа 2021 г. изложены результаты визуального обследования строительных конструкций нежилого здания, расположенного по адресу: г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 8.

Свидетельство СРО предоставлено в приложении А.

Копия технического задания и программа работ по визуальному обследованию здания представлена в приложении Б.

В приложении В представлено "Заключение по обследованию технического состояния здания".

Паспорт здания /сооружения находится в приложении Г.

Фотографии фасадов, общих видов внутренних помещений и конструкций здания показаны в приложении Д: «Фотоматериалы».

Состояние строительных конструкций и их наиболее характерные дефекты и повреждения показаны на фотографиях в приложении Е: «Ведомость дефектов».

Планы, разрезы и фасады с указанием на них дефектов и повреждений, показаны в приложении Ж: «Графическая часть».

Общие выводы по результатам обследования и рекомендации по возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания с учетом состояния строительных конструкций представлены в разделах 6-7 данного заключения.

Введение

Целью настоящей работы по договору является определение технического состояния строительных конструкций здания.

Обследование и обмеры производились в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», рекомендациями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», рекомендациями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

Для выполнения работ с составлением настоящего научно-технического отчета по обеспечению сохранности реставрируемого объекта культурного наследия Заказчиком предоставлены следующие материалы:

- Копия технического паспорта – 2005 г.

- Планы БТИ – 2005-2008 гг.

Для реализации поставленной цели в рамках обследования были выполнены следующие работы:

- визуальное обследование стен, колонн, элементов перекрытий, напольного покрытия;

- определение предварительной оценки технического состояния строительных конструкций по внешним признакам;

- выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с их фотофиксацией;

- составление дефектной ведомости;

- камеральная обработка и анализ результатов обследования;

- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при необходимости);

- составление заключения с выводами по результатам обследования;

- разработка рекомендаций по обеспечению требуемой несущей способности несущих конструкций с выводами о возможности дальнейшей эксплуатации и реконструкции.

Более подробно состав и содержание работ приведены в техническом задании (см. Прил. Б: «Копия технического задания»).

Работы по обследованию проводились в июле 2021 г. специалистами ООО «Промтерра».

Термины и определения

Диагностика — установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.

Обследование — комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.

Дефект — отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).

Повреждение — неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.

Критерии оценки — установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции.

Категория технического состояния — степень эксплуатационной пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения, в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций.

Оценка технического состояния — установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений, в целом, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Нормативное техническое состояние — категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.

Работоспособное состояние — категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения, в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении

необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

Аварийное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения, в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Несущие конструкции — строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

Нормальная эксплуатация — эксплуатация конструкции или здания, в целом, осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте технологическими, или бытовыми условиями.

Эксплуатационные показатели здания — совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик здания, обусловливающих его эксплуатационные качества.

Текущий ремонт здания — комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания нормального уровня эксплуатационных показателей.

Капитальный ремонт здания — комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не предусматривающих изменение основных технико-экономических показателей здания или сооружения, включающих, в случае необходимости, замену отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования.

Реконструкция здания — комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания.

Модернизация здания — частный случай реконструкции, предусматривающий изменение и обновление объемно-планировочного и архитектурного решений существующего здания старой постройки и его морально устаревшего инженерного оборудования в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующими нормами к эстетике условий проживания и эксплуатационным параметрам жилых домов и производственных зданий.

Моральный износ здания — постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.

Физический износ здания — ухудшение технических и связанных сними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.

Восстановление — комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния.

Усиление — комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения, в целом, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.

Расположение объекта обследования.

Обследуемый объект располагается по адресу: г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 8. Координаты: Широта 55°45'14"N, Долгота 37°36'34"E.

Ситуационный план расположения здания приведен на рис. 1

- Ситуационный план.

Примечание: 	-  Обследуемое здание.

Климатические параметры участка

Обследуемое здание расположено в г. Москве.

Климатические условия площадки застройки характеризуются следующими данными:

| - климатический район | II В |
| --- | --- |
| - нормативное значение ветрового давления для I ветрового района | w0 = 0,23 кПа |
| - тип местности | С |
| - расчетное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности для III снегового района | Sg = 2,1 кПа |
| - расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 | минус 26о С |

Данные по климатическим условиям площадки приняты по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Значения нормативных и расчетных нагрузок приняты по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

Методы обследования строительных конструкций

Для оценки состояния несущих конструкций здания использована общепринятая методика диагностики технического состояния строительных конструкций.

Оценка состояния строительных конструкций проведена согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

При осмотре деревянных конструкций выявлялись:

- участки с видимыми дефектами или повреждениями;

- участки с потерей устойчивости и прогибами, раскрытием трещин в деревянных элементах;

- места с биологическими поражениями, места с недопустимыми атмосферными, конденсационными и техническими увлажнениями;

- определялось состояние узлов сопряжения деревянных элементов;

- наличие и состояние защитной обработки деревянных конструкций.

При обследовании каменных конструкций устанавливались:

- материал стен;

- наличие и состояние металлических закладных конструкций и арматуры;

- наличие и характер деформаций (трещин, отклонений от вертикали, расслоений кладки);

- причины появления деформаций.

При осмотре железобетонных конструкций устанавливались:

- внешний вид, цвет, монолитность;

- наличие посторонних включений;

- поверхностная рыхлость, каверны, раковины, пустоты;

- раскрытие и глубина трещин;

- коррозия арматуры и бетона, сколы.

При обследовании металлоконструкций объекта проверялись:

- деформации и прогибы элементов;

- наличие коррозии элементов конструкций.

Для определения фактического состояния конструкций здания в составе методики обследования предусматривалось выполнение следующих видов работ:

- изучение эксплуатационно-конструктивных характеристик здания, подлежащих обследованию на основании имеющейся документации;

- сбор и анализ материалов, содержащих информацию о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и условиях эксплуатации обследуемого объекта с целью уточнения конструктивных, строительных и эксплуатационных характеристик объекта и определения элементов, требующих повышенного внимания при проведении обследования;

- определение геометрических размеров конструкций и их сечений;

- выполнение графической и фотографической фиксации обнаруженных деформаций и разрушений конструкций здания;

- выполнение комплексного анализа собранных и полученных материалов проведенного обследования и подготовка отчета на их основе.

Использованное оборудование

- фотокамера «NIKON Coolpix L31»;

- лазерный дальномер BOSH GLM 50 Professional;

- комплект стандартных измерительных инструментов и приспособлений (штангенциркуль, стальная рулетка, уровень и др.) – для измерения геометрических параметров конструкций здания;

- отвесы на капроновой леске, двухметровая рейка – для измерения отклонений от вертикали и неровностей поверхности конструкций;

- щупы, стальная измерительная линейка с точностью измерений не менее 1 мм – для измерения размеров видимых трещин, их протяженности, ширины раскрытия и глубины.

Общие сведения об объекте обследования

Общий вид здания представлен на рис. 2-.

- План 1-го этажа здания.

- Фасад здания в осях А/1-9 и 9/А-К.

Обследуемый объект, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 8. и представляет собой 1-но – 2-х этажное здание с цокольным этажом под всей площадью здания: церковь иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе. Годы возведения: 1690-е. По оси 7 соединена галереей со зданием усадьбы Разумовского в Романовом переулке.

Общие сведения о здании приведены в табл.№1.

| Адрес объекта | ЦАО г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 8 |
| --- | --- |
| Год постройки | 1690-е гг. |
| Климатические условия (СП 131.13330.2020, СП 14.13330.2018, СП 20.13330.2016) | Климатический район — IIВ Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 — минус 26°С (СП 131.13330.2020, табл. 3.1, графа 5) Температура воздуха в теплый период, °С, обеспеченностью 0,95 — плюс 23°С (СП 131.13330.2020, табл. 4.1, графа 3) Снеговой район - III Нормативное значения веса снегового покрова — 1,5кПа (150кг/м²) Ветровой район - I Нормативное значение ветрового давления — 0,23кПа (32кгс/м²) Сейсмичность площадки строительства – до 6 баллов. |
| Назначение здания | Религиозное |
| Конструктивная схема здания | Смешанная: кирпичные несущие стены, столпы, своды, арки. |
| Пространственная жесткость | Обеспечивается за счет совместной работы несущих кирпичных стен, столпов, сводов и арок. |
| Фундаменты здания | Под стенами ленточные, под колоннами столбчатые из красного глиняного кирпича и бутового камня. Глубина заложения фундаментов от поверхности земли не менее 1,8 м. |
| Несущие вертикальонструкции | Стены, столпы из полнотелого кирпича. |
| Перегородки | Кирпичные, деревянные. |
| Перекрытия | Кирпичные своды и арки. Купола деревянные. |
| Покрытие и кровля | Кровля из оцинкованной листовой стали, водосток – наружный, организованный. |
| Лестничные марши и площадки | В осях В-Г/1-2 деревянная, остальные из каменных ступеней. |
| Входные группы | В осях А/1-4 расположены 3 входных группы. В осях Б-Г/5-6 устроен 2-х этажный переход с улицы в здание храма. |
| Окна и двери | Окна – деревянные, двойные. Двери – деревянные, резные, филенчатые, металлические. |
| Перемычки | Кирпичные, клинчатые и арочные. |
| Полы | Керамическая плитка в цементно-песчаном растворе. Паркетные. |
| Благоустройство | Территория благоустроена, отмостка по периметру здания присутствует. В отмостке устроена дренажная канава. |
| Уровень ответственности (ГОСТ 27751-2014) | КС-2 – нормальный. |
| Степень огнестойкости (СП 2.13130.2020) | II |
| Класс конструктивной пожарной опасности (СП 2.13130.2020) | С0 |

Ниже приведены результаты обследования строительных конструкций здания.

Общие выводы по результатам обследования и рекомендации по возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания с учетом состояния строительных конструкций представлены в разделах 6-7 данного заключения.

Результаты обследования

Обследуемый объект, расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 8, возведен в 1690-е гг. и представляет собой 1-но – 2-х этажное здание с цокольным этажом под всей площадью здания: церковь иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе.

Состояние конструкций, их наиболее характерные дефекты и повреждения показаны на фотографиях в приложении Е: «Ведомость дефектов», фотографии общих видов конструкций показаны в приложении Д: «Фотоматериалы».

Планы здания с привязкой фотографий дефектов и общих видов показаны в приложении: «Графическая часть».

Оценка технического состояния строительных конструкций здания выполнялась с учётом требований ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" и СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений".

Выводы и результаты визуального обследования действительны на момент его проведения и в рамках технического задания (договора на обследование), а также действительны для конструкций, доступных для осмотра и обследования.

При разработке проекта реконструкции или капитального строительства рекомендуется учесть выводы настоящего технического заключения по результатам обследования. При выявлении в процессе реконструкций или ремонта данных, противоречащих результатам обследования – следует связаться с организацией-исполнителем данного заключения для корректировки результатов и выводов Заключения.

Категория технического состояния здания согласно ГОСТ 31937-2011, в целом, оценивается как работоспособное.

Фундаменты и грунты основания

Фундаменты под стенами ленточные, под колоннами столбчатые. Выполнены в верхней части из кирпича красного глиняного полнотелого. В нижней части фундаменты выполнены из тёсаного и рваного камня-известняка на сложном растворе.

Глубина заложения фундаментов от поверхности земли не менее 1,8 м.

Техническое состояние фундаментов оценивалось по косвенным признакам: по изменению пространственного положения (осадки, наклоны, отклонения от вертикали и др.) стен, наличию осадочных трещин.

Имеющиеся дефекты не влияют на несущую способность строительных конструкций. Осадочные трещины отсутствуют.

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 состояние фундаментов и грунтов основания оценивается как  работоспособное.

Вертикальные конструкции

Несущие стены здания кирпичные толщиной с учетом штукатурных и отделочных слоев: 1200÷1500 мм на цокольном этаже, 1000÷1500 мм с 1-го по 2-й этаж. Столпы внешних арок в осях А/2-5 и Г/2-5 и арочного проезда в осях 5/А-Г кирпичные сечением с учетом штукатурных и отделочных слоев: 720×720 мм.

Перегородки кирпичные и деревянные толщиной 130-280 мм с учетом отделочных слоев.

Снаружи стены отделаны каменными штукатурками и окрашены синтетической краской.

Наружные фасады здания декорированы гребнями-фронтонами, узорчатыми пинаклями, колонками с капителями и белокаменными наличниками.

Территория благоустроена, отмостка по периметру здания выполнена из мостового камня. В отмостке устроена дренажная канава.

Внутри стены и откосы интерьеров оштукатурены и окрашены. Частично своды и арки украшены росписью религиозного содержания..

При обследовании здания были выявлены следующие дефекты:

- усадочные трещины по фасадам здания;

- шелушение и отслаивание окрасочного слоя;

- разрушение окрасочного и штукатурного слоя.

Стены и колонны здания, в соответствии с ГОСТ 31937-2011, в целом находятся в работоспособном состоянии. При этом нужно выполнить работы по устранению указанных дефектов.

Перекрытия

Перекрытиями здания являются: кирпичные своды и арки.

При обследовании здания были выявлены следующие дефекты:

- разрушение окрасочного и штукатурного слоя свода арочного проезда в осях В/5;

- шелушение и отслаивание окрасочного слоя арки в осях Г/3-4.

Перекрытия  здания, в соответствии с ГОСТ 31937-2011, находятся в работоспособном состоянии. При этом нужно выполнить работы по устранению указанных дефектов.

Полы

Полы в подвале здания выполнены из керамической напольной плитки. В некоторых помещениях полы паркетные.

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 полы находятся в работоспособном состоянии.

Крыша

Участки крыши здания между куполами и в местах уменьшения габаритов колокольни выполнены из оцинкованной листовой стали по кирпичным перекрытиям, водосток – наружный, организованный. Кровля куполов выполнена из цинкованной листовой стали по деревянной обрешетке.

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 элементы крыши и кровли здания находится в работоспособном состоянии.

Лестницы

В здании имеется 5 лестниц: две лестницы спуска на цокольный этаж с 1-го этажа в осях  В/1-2 и В/2-3; в осях 4/Б-В и Б/3-4 внутристенная лестница с 1-го этажа на 2-й этаж к ярусу звона; в осях Б-Г/5-6 двухэтажный переход с улицы на 1-й этаж здания; в осях В-Г/1-2 лестница с цокольного этажа до уровня 2-го этажа. В осях В-Г/1-2 лестница деревянная, остальные выполнены из каменных ступеней.

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 обследованные лестницы в работоспособном состоянии.

Входные группы

В осях А/1-4 расположены 3 входных группы. В осях Б-Г/5-6 устроен 2-х этажный переход с улицы в здание храма.

Тамбуры 3-х групп в осях А/1-4 отсутствуют. Роль козырьков выполняет перекрытия арок. Освещение каждой площадки осуществляется одним светильником, закрепленным на стене над дверью.

Входная группа в осях Б-Г/5-6 выполнена в виде 2-х этажного перехода. Площадкой входа является лестничная уличная площадка внешней лестницы. Над площадкой имеется стальной козырек, освещение площадки осуществляется одним светильником, закрепленным на стене над дверью.

Входные группы в соответствии с ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном состоянии.

Пандусы отсутствуют на всей территории здания.

Окна и внутренние двери

Окна здания деревянные, двойные. Двери – деревянные, резные, филенчатые, металлические.

Перемычки	 кирпичные, клинчатые и арочные.

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 окна и внутренние двери находятся в работоспособном состоянии.

Фасады

Фасады здания отделаны каменными штукатурками и окрашены синтетической краской.

Наружные фасады здания декорированы гребнями-фронтонами, узорчатыми пинаклями, колонками с капителями и белокаменными наличниками.

Территория благоустроена, отмостка по периметру здания выполнена из мостового камня. В отмостке устроена дренажная канава.

В осях А-Г/4-5 имеется арочный проезд.

При осмотре фасадов были выявлены следующие дефекты:

- усадочные трещины по фасадам здания;

- шелушение и отслаивание окрасочного слоя;

- разрушение окрасочного и штукатурного слоя..

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 общее техническое состояние фасадов в целом оценивается как работоспособное. При этом нужно выполнить работы по устранению указанных дефектов.

Общие выводы по результатам обследования

По результатам выполненного обследования состояния строительных конструкций здания, анализа существующих дефектов и повреждений, с учетом выполненных работ по усилению грунтов основания, стен, столбов и сводов, сделаны следующие выводы:

- Фундаменты в соответствии с ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном техническом состоянии.

- Несущие стены в соответствии с ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном техническом состоянии.

- Перекрытия здания, согласно с ГОСТ 31937-2011, находятся работоспособном состоянии.

- В соответствии с ГОСТ 31937-2011 полы находятся в работоспособном состоянии.

- Крыша здания в соответствии с ГОСТ 31937-2011 находится в работоспособном состоянии.

- В соответствии с ГОСТ 31937-2011 все лестницы находятся в работоспособном состоянии.

- Состояние окон и внутренних дверей и дверей парадных входов в целом оценивается как работоспособное.

- В соответствии с ГОСТ 31937-2011 общее техническое состояние уличных фасадов в целом оценивается как работоспособное.

- В соответствии с ГОСТ 31937-2011 общее техническое состояние здания в целом оценивается работоспособное.

- Согласно СП22.13330.2016 (Табл. К1, Прил. К) предельная дополнительная максимальная осадка составляет 10 мм; относительная разность осадок – 0,0006.

Рекомендации по дальнейшей эксплуатации зданий

По результатам выполненного обследования состояния строительных конструкций здания, расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 8, для дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации рекомендуется выполнить мероприятия по обеспечению требуемой несущей способности строительных конструкций.

- Выполнить мероприятия по устранению трещин фасадных стен с расшивкой швов и заполнением их расширяющимся цементно-полимерным составом.

- Выполнить работы по восстановлению штукатурного и отделочного слоев фасадов здания.

Список использованной литературы

- ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- СП 15.13330.2012. «Каменные и армокаменные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-22-81*;

- СП 63.13330.2012. «Бетонные и железобетонные конструкции». Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003;

- СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»;

- СП 64.13330.2017. «Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 (с Изменениями N 1, 2)»;

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

- СП 20.13330.2016. «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07.85*;

- СП 14.13330.2018. «Строительство в сейсмических районах";

- Пособие по обследованию строительных конструкций зданий / ОАО «ЦНИИПромзданий». М., 2004г.;

- ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камни керамические. Общие технические условия»;

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Свидетельство СРО

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Копия технического задания. Программа работ по визуальному обследованию

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Заключение по обследованию технического состояния здания

| Заключение по обследованию технического состояния здания |  |
| --- | --- |
| 1 Адрес объекта | Г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 8. |
| 2 Время проведения обследования | Июль 2021 г. |
| 3 Организация, проводившая обследование | ООО «Промтерра». |
| 4 Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т. д.) | Объект культурного наследия федерального значения. |
| 5 Тип проекта объекта | Индивидуальный проект средней сложности. |
| 6 Проектная организация, проектировавшая объект | Достоверно не выявлено |
| 7 Строительная организация, возводившая объект | Нет данных. |
| 8 Год возведения объекта | 1690-е г. |
| 9 Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции | 2003-2014 – реставрационные работы. |
| 10 Собственник объекта | Религиозная организация «Русская православная церковь» |
| 11 Форма собственности объекта | Собственность РПЦ |
| 12 Конструктивный тип объекта | Смешанный: кирпичные несущие стены, столпы, своды, арки. |
| 13 Число этажей | 1-но – 2-х этажное здание с цокольным этажом под всей площадью здания |
| 14 Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей) | Не определялось. |
| 15 Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей) | Не определялось. |
| 16 Установленная категория технического состояния объекта | Согласно ГОСТ 31937-2011 здание, в целом, находится в работоспособном техническом состоянии. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Паспорт здания

| Паспорт здания (сооружения) |  |
| --- | --- |
| 1 Адрес объекта | г. Москва, ЦАО, Романов переулок, д. 2/6 стр. 8 |
| 2 Время составления паспорта | Июль 2021 г. |
| 3 Организация, составившая паспорт | ООО «Промтерра» |
| 4 Назначение объекта | Религиозное |
| 5 Тип проекта объекта | Индивидуальный проект средней сложности |
| 6 Число этажей объекта | 1-но – 2-х этажное здание с цокольным этажом под всей площадью здания |
| 7 Наименование собственника объекта | Религиозная организация «Русская православная церковь» |
| 8 Адрес собственника объекта | г. Москва, Чистый переулок, 5 |
| 9 Степень ответственности объекта | Класс II |
| 10 Год ввода объекта в эксплуатацию | 1690-е г. |
| 11 Конструктивный тип объекта | Смешанный: кирпичные несущие стены, столпы, своды, арки. |
| 12 Форма объекта в плане | Сложная |
| 13 Схема объекта |  |
| 14 Год разработки проекта объекта | 1690-е г. |
| 15 Наличие подвала, подземных этажей | Нет, цокольный этаж под всей площадью здания |
| 16 Конфигурация объекта по высоте | Разно уровневая |
| 17 Ранее осуществлявшиеся реконструкции и усиления | Нет данных |
| 18 Высота объекта | 13,66 м |
| 19 Длина объекта | 35 м |
| 20 Ширина объекта | 13,6 м |
| 21 Строительный объем объекта | 7 065 м³ |
| 22 Несущие конструкции | Кирпичные несущие стены, столпы, своды, арки. |
| 23 Стены | Наружные и внутренние несущие стены – кирпичные. |
| 24 Каркас | Неполный: кирпичные несущие стены, столпы, своды, арки. |
| 25 Конструкция перекрытий | Кирпичные своды и арки. Купола деревянные. |
| 26 Конструкция кровли | Кровля из оцинкованной листовой стали, водосток – наружный, организованный. |
| 27 Несущие конструкции покрытия | Участки крыши здания между куполами и в местах уменьшения габаритов колокольни выполнены из оцинкованной листовой стали по кирпичным перекрытиям. Кровля куполов выполнена из цинкованной листовой стали по деревянной обрешетке |
| 28 Перегородки | Кирпичные, деревянные. |
| 29 Фундаменты | Под стенами ленточные, под колоннами столбчатые из красного глиняного кирпича и бутового камня. Глубина заложения фундаментов от поверхности земли не менее 1,8 м. |
| 30 Категория технического состояния объекта | Согласно ГОСТ 31937-2011 здание, в целом, находится в работоспособном техническом состоянии. |
| 31 Тип воздействия, наиболее опасного для объекта | Не определялось |
| 32 Период основного тона собственных колебаний вдоль большой оси | Не определялось |
| 33 Период основного тона собственных колебаний вдоль малой оси | Не определялось |
| 34 Период основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси | Не определялось |
| 35 Логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль большой оси | Не определялось |
| 36 Логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль малой оси | Не определялось |
| 37 Логарифмический декремент основного тона собственных колебаний вдоль вертикальной оси | Не определялось |
| 38 Крен здания вдоль большой оси | Не определялось |
| 39 Крен здания вдоль малой оси | Не определялось |
| 40 Фотографии объекта |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Фотоматериалы

- Вид на фасады здания в осях А/1-5.

- Вид на фасад здания в осях А/1-5.

- Вид на фасад здания в осях Г/4-1.

- Вид на фасад здания в осях 1/Г-А.

- Вид на лестницу в осях Г/1-2 на уровне цокольного этажа.

- Вид на лестницу в осях В-Г/1-2 на уровне 1-го этажа.

- Вид помещения цокольного этажа в осях Б-В/2-3.

- Вид помещения цокольного этажа в осях Б-В/3-4.

- Вид помещения цокольного этажа в осях Б-В/3-4.

- Вид помещения цокольного этажа в осях Б-В/3-4.

- Вид помещения 1-го этажа в осях Б-В/2-4.

- Вид на купол в осях В-Г/1-2.

- Вид на купол в осях А-Б/3-4.

- Вид колокольни в осях 2/Б-В.

- Вид колокольни изнутри здания в осях 2/Б-В.

- Вид на свод помещения 2-го этажа в осях 2/Б-В.

- Внутристенная лестница на 2-й этаж к ярусу звона в осях Б/3-4.

- Внутристенная лестница на 2-й этаж к ярусу звона в осях 4/Б-В.

- Лестница к 2-х этажному переходу с улицы в здание церкви в осях Б-Г/5-6.

- Вид на лестницу на 1-й этаж в осях Б-В/5-6.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Ведомость дефектов

Ведомость дефектов

| № п.п. | Уровень и место дефекта в осях | Фотографии дефектов и повреждений | Вид дефектов и повреждений | Причины появления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
|  | Лестница к 2-х этажному переходу с улицы в здание церкви в осях Б-Г/5-6 |  | Разнонаклонные трещины в штукатурном слое ограждения лестницы и перехода раскрытием до 1 мм | Усадочный характер. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации |
|  | Г/4-5 Цок.эт. |  | Разрушение штукатурного слоя. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Фасад в осях Г/3-4 |  | Шелушение и отслаивание окрасочного слоя. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Фасад в осях Г/2 |  | Шелушение и отслаивание окрасочного слоя. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Фасад в осях В/1 |  | Шелушение и отслаивание окрасочного слоя. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Фасад в осях А/3-4 |  | Шелушение и отслаивание окрасочного слоя. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Арочный проезд в осях Г/5 |  | Разрушение штукатурного слоя. | Усадочный характер. Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |
|  | Арочный проезд в осях В/5 |  | Разрушение штукатурного слоя. | Усадочный характер. |
|  | Арочный проезд в осях В/5 |  | Разрушение штукатурного слоя. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Арочный проезд в осях А/5 |  | Шелушение и отслаивание окрасочного слоя. Разрушение штукатурного слоя. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). Длительный срок эксплуатации. |
|  | Фасад в осях А/4-5 |  | Шелушение и отслаивание окрасочного слоя. | Агрессивность внешней среды (перепад температуры, влажностной режим и т.п.). |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Графическая часть