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Аквест 2С
 ГРУНТ СИЛИКАТНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 1:1



[bookmark: _GoBack]Грунт силикатный однокомпонентный концентрат 1:1 Аквест 2С  предназначен для подготовки поверхности перед применением однокомпонентной силикатной негорючей краски Аквест-12 НГ и декоративного фактурного негорючего покрытия SPRAYSTONE-NF,  при нанесении на строительные конструкции из кирпича, бетона, а также на оштукатуренные и прочие минеральные поверхности. Наносится для укрепления минерального основания и снижения расхода финишного покрытия. Применяется для внутренней отделки стен зданий и сооружений типа А-В.
· Негорючий
· Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям
· Быстросохнущий
· Легко наносится (кистью/распылением/валиком/)
· Нетоксичен, полностью безопасен в процессе эксплуатации
· Паропроницаемый
· Выравнивает впитывающую способность поверхности
· Экономичен, выпускается в виде концентрата
· Устойчив к грибку и плесени
НАЗНАЧЕНИЕ: для профессиональных работ по поверхностям из камня, бетона, кирпичной кладки (от 28 дней после укладки), цементной, цементно-известковой и известковой штукатурок (от 14 дней после нанесения), силикатной и декоративных шпатлевок и штукатурок (от 3 дней после нанесения).
ПРИМЕНЕНИЕ: 
Подготовка поверхности: 
· Очистить и обеспылить поверхность. 
· При необходимости использовать моющие средства и дать основанию высохнуть. 
· Непрочно держащиеся участки основания: отслаивающуюся краску, штукатурку удалить скребком или иным способом. 
· При наличии жировых пятен обезжирить их.
· Трещины, выбоины, неровности основания устранить с помощью шпатлевки.
Перед применением грунт-концентрат тщательно перемешать. При необходимости материал разбавить водой 1:1.

Нанесение грунта:

Материал наносится кистью, валиком или распылителем в один или два слоя.

Каждый последующий слой материала наносится после полного высыхания предыдущего, но не ранее, чем через 2 часа. 

Материал наносится при температуре не ниже +5°С и не выше +25°С и относительной влажности воздуха 70%. По окончании работ инструменты промыть водой.

Обработанная высушенная поверхность не выделяет токсичных веществ и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Не подходит для нанесения на металлические, пластиковые и деревянные поверхности.

РАСХОД: В неразбавленном виде при однослойном нанесении – 1 л на 10 м2 (90-110 г/м2); при разбавлении 1:1 – 1 л на 20 м2.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: межслойная сушка - через 2 часа, полное высыхание – через 4 часа при температуре +20±2°С и относительной влажности воздуха 70±10%. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха. 

ХРАНЕНИЕ: хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С и не выше +35°С, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и вдали от приборов отопления. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении. 
СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: материал пожаровзрывобезопасен. Не токсичен. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов, растворителей и разбавителей. Избегать попадания материала в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. После использования инструмент промыть водой. Пустую тару и остатки утилизировать как бытовые отходы.
СОСТАВ: жидкое калиевое стекло, технологические добавки

ПРИМЕЧАНИЕ: гарантированное качество и декоративный эффект покрытия достигается только при использовании фирменных материалов ТМ Akvest.
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